ICS 13.020.10

CCS Z 04

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

绿色产品评价 物流周转箱

Green product assessment—Logistics returnable container

本稿完成日期：2023年02月26日

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	3

4 产品类别	3

5 评价要求	3

6 评价方法	12

附录A （规范性） 评价指标试验及计算方法	13

参考文献	15

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC 269）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

绿色产品评价 物流周转箱

- 范围

本文件规定了物流周转箱绿色产品评价中的产品类别、评价要求和评价。

本文件适用于物流周转箱的绿色产品评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700 碳素结构钢

GB/T 1927.4 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定

GB/T 1927.9 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分：抗弯强度测定

GB/T 1927.11 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第11部分：顺纹抗压强度测定

GB/T 1927.14 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第14部分：顺纹抗拉强度测定

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 4857.3—2008 包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法

GB/T 4857.4 包装 运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T 4857.7 包装 运输包装件基本试验 第7部分：正弦定频振动试验方法

GB/T 4857.23 包装 运输包装件基本试验 第23部分：垂直随机振动试验方法

GB 5009.156 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB/T 5737 食品塑料周转箱

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 6544 瓦楞纸板

GB/T 7119—2018 节水型企业评价导则

GB/T 10004—2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

GB/T 12464 普通木箱

GB/T 13023 瓦楞芯（原）纸

GB/T 13234 用能单位节能量计算方法

GB/T 16288—2008 塑料制品的标志

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 18354 物流术语

GB 18583—2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 19277.1 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法

GB/T 20197—2006 降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求

GB/T 22048 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 23384—2009 产品及零部件可回收利用标识

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB 31604.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则

GB/T 31150 汽车零部件物流 塑料周转箱尺寸系列及技术要求

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 33635 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则

GB/T 33761 绿色产品评价通则

GB/T 34845 生活用纸 可吸附有机卤素（AOX）的测定

GB/T 35773 包装材料及制品气味的评价

GB/T 39907 果蔬类周转箱尺寸系列及技术要求

GB/T 41010—2021 生物降解塑料与制品降解性能及标识要求

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

BB/T 0016 包装材料 蜂窝纸板

BB/T 0043—2007 塑料物流周转箱

SN/T 0715—1997 出口冷冻食品类商品运输包装检验规程

WB/T1105 废旧动力蓄电池金属物流箱技术要求

YC/T 207 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空—气相色谱/质谱联用法

ISO 14064-1 温室气体 第一部分：组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南（Greenhouse gases-Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals）

ISO 14064-2 温室气体 第二部分：项目层次上对温室气体减排和清除增加的量化、监测和报告的规范及指南（Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements）

ISO 14067 温室气体 产品碳足迹 量化要求及指南（Greenhouse gases- Carbon footprint of products- Requirements and guidelines for quantification）

PAS 2050 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范（Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services）

- 术语和定义

GB/T 18354、GB/T 33761界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色产品 green product

在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害小、资源能源消耗少、品质高且碳排放低的产品。

3.2

周转箱 returnable container

用于存放物品，可重复、循环使用的小型集装器具。

[来源：GB/T 18354—2021，5.44]

- 产品类别

物流周转箱按材质可分为塑料、金属、木质、纸基和组合材质五大类。

注1：塑料物流周转箱包括注塑、PP板材、发泡材料等塑料物流周转箱。

注2：木质物流周转箱包括木材、竹材等木质原材料物流周转箱。

- 评价要求

5.1  基本要求

5.1.1  物流周转箱生产企业污染物排放应符合相关环境保护法律法规的规定，应达到国家和地方污染物排放标准、总量控制指标以及排污许可证管理的要求，近三年应无重大环境污染事件。

5.1.2  物流周转箱生产企业安全生产管理应符合GB/T 33000的要求，近三年应无重大安全事故。

5.1.3  物流周转箱生产企业在国家企业信用信息公示系统中近三年应未被列入严重违法失信名单。将

5.1.4  物流周转箱生产企业应按照GB/T 19001和GB/T 24001建立、运行并持续改进质量管理体系和环境管理体系。

5.1.5  物流周转箱生产企业应采用国家鼓励的先进工艺和技术，不应使用国家、地方政府有关部门发布的限制、淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关材料。

5.1.6  物流周转箱生产企业应按照GB 17167和GB 24789的要求配备、使用和管理能源、水等资源的计量器具。资源使用类型不同时，应进行分类计量。计量器具应定期检查、校正和维修。

5.1.7  物流周转箱生产企业应按照GB/T 32161的相关要求开展产品生态设计，按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段宜考虑产品的耐用性、可靠性、可重复使用性、可再制造性和易回收性，降低原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响。

5.1.8  物流周转箱生产企业应按照GB/T 33635开展绿色供应链管理和可持续采购，应对产品主要原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求。

5.1.9  物流周转箱生产企业的一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应按照GB 18597的相关规定，后续应交持有危险废物经营许可证的单位处置。

5.1.10  物流周转箱除应满足5.2的评价指标要求外，还应满足以下要求：

- 塑料物流周转箱应符合BB/T 0043的要求，其中汽车零部件物流塑料周转箱应符合GB/T 31150的要求，果蔬类塑料物流周转箱应符合GB/T 39907的要求，食品塑料物流周转箱应符合GB/T 5737的要求；

- 废旧动力蓄电池金属物流箱应符合WB/T 1105的要求；

- 木质物流周转箱应符合GB/T 12464的要求；

- 纸基物流周转箱应符合GB/T 6543的要求。

5.2  评价指标要求

评价指标由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标、品质属性指标和低碳属性指标。

5.2.1  塑料物流周转箱评价指标应符合表1。

表 1 塑料物流周转箱评价指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 绿色领跑产品值 |  | 绿色产品值 |  |  |
| 1 | 资源属性 | 塑料制品标志 |  |  |  | — | 应有便于识别、分离与回收再利用的塑料制品标志 |  |  | 符合GB/T 16288—2008第5章塑料制品的标志 |  |
| 2 |  | 再生塑料使用率 |  |  |  | % | ≥30 |  | ≥20 | 按照附录A.1检测 |  |
| 3 |  | 可降解塑料使用 |  |  |  | — | 应使用可降解塑料 |  | — | 符合GB/T 20197—2006的第4章标志和第5章降解性能技术要求，或符合GB/T 41010—2021的第4章降解性能要求和第6章标识 |  |
| 4 |  | 废塑料回收利用率 |  |  |  | % | 100 |  | ≥98 | 提供产品的回收技术说明文件及回收利用方式和渠道，且按照附录A.2检测 |  |
| 5 |  | 水重复利用率 |  |  |  | % | ≥98 |  | ≥95 | 按照GB/T 7119—2018的B.2检测 |  |
| 6 | 能源属性 | 主要用能设备能效 |  |  |  | — | 50%主要用能设备应达到国家能效标准1级，其余应达到2级以上 |  | 100%主要用能设备应达到国家能效标准2级以上 | 提供生产企业主要用能设备清单和企业自我承诺声明 |  |
| 7 | 环境属性 | 重金属含量 | 镉（Cd） |  |  | mg/kg | ≤0.5 |  | ≤1 | 按照GB/T 26125检测 |  |
| 8 |  |  | 铅（Pb） |  |  | mg/kg | ≤15 |  | ≤50 |  |  |
| 9 |  |  | 汞（Hg） |  |  | mg/kg | 不得检出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 铬（Cr） |  |  | mg/kg | ≤15 |  | ≤50 |  |  |
| 11 |  |  | 重金属总量（镉、铅、汞、铬） |  |  | mg/kg | ≤30 |  | ≤100 |  |  |
| 12 |  | 胶黏剂 | 苯 |  |  | mg/kg | ≤50 |  | ≤100 | 按照GB 18583—2008附录B、附录C和附录E检测 |  |
| 13 |  |  | 甲苯+二甲苯 |  |  | mg/kg | ≤500 |  | ≤1000 |  |  |
| 14 |  |  | 卤代烃 |  |  | mg/kg | ≤500 |  | ≤1000 |  |  |
| 15 |  | 溶剂残留量 | 总量 |  |  | mg/m2 | ≤5 |  | ≤10 | 按照GB/T 10004—2008中的6.6.17检测 |  |
| 16 |  |  | 苯类 |  |  | mg/m2 | ≤2 |  | ≤3 |  |  |
| 17 |  | 相对生物分解率a |  |  |  | % | ≥95 |  | ≥90 | 按照GB/T 19277.1检测 |  |
| 表 1 （续） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |  | 判定依据 |
|  |  |  |  |  | 绿色领跑产品值 |  |  | 绿色产品值 |  |  |  |
| 18 | 环境属性 | 增塑剂 |  | — | 不得检出邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯 |  |  |  |  |  | 按照GB/T 22048检测 |
| 19 |  | 阻燃剂 |  | — | 禁用多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs） |  |  |  |  |  | 按照GB/T 26125检测 |
| 20 |  | 铅盐稳定剂 |  | — | 禁用 |  |  |  |  |  | 提供该产品原材料使用清单和企业自我承诺声明 |
| 21 |  | 总迁移量b |  | mg/dm2 | ≤5 |  |  | ≤10 |  |  | 按照GB 31604.1和GB 5009.156检测 |
| 22 |  | 气味 |  | 级 | ≤2 |  |  |  |  |  | 按照GB/T 35773检测 |
| 23 | 品质属性 | 堆码性能（箱体高度变化率） |  | % | ≤1.0 |  |  | ≤2.0 |  |  | 按照附录A.3检测 |
| 24 |  | 空箱压力性能 |  | — | 空箱压力试验按2倍压力荷载，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  | 空箱压力试验按1.5倍压力荷载，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  | 按照附录A.4检测 |
| 25 |  | 振动性能 |  | — | 振动性能试验振动持续时间180 min，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  | 振动性能试验振动持续时间120 min，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  | 按照附录A.5检测 |
| 26 |  | 跌落性能 |  | — | 常温跌落性能试验跌落高度1 500 mm，低温跌落性能试验跌落高度3.0 m，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  | 常温跌落性能试验跌落高度1 200 mm，低温跌落性能试验跌落高度2.5 m，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  | 按照附录A.6检测 |
| 27 |  | 使用标签种类d |  | — | 两种及以上并含有电子标签 |  |  | 两种及以上 |  |  | 提供产品使用标签证明材料和企业自我承诺声明 |
| 28 | 低碳属性 | 可循环标识或认证 |  | — | 有 |  |  |  |  |  | 符合GB/T 16288— 2008的可重复使用和可回收再生利用标志及要求 |
| a 相对生物分解率仅对可降解塑料物流周转箱有要求。 b 总迁移量仅对食品接触类塑料物流周转箱有要求。 c 标签种类是指带有附加信息、供机器自动识别的载体，包括一维码标签、二维码标签、射频标签（电子标签，RFID）、近场通信标签（NFC）、基于全球统一标识（GS1）标准的标签等种类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2  金属物流周转箱评价指标应符合表2。

表 2 金属物流周转箱评价指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 绿色领跑产品值 |  | 绿色产品值 |  |
| 1 | 资源属性 | 金属原材料要求 |  |  |  | — | 1）应有便于识别、分离与回收再利用的金属原材料标志 2）钢材料应使用不低于GB/T 700中规定的Q235钢制造 |  |  | 提供该产品说明书、原材料采购清单和企业自我承诺声明 |
| 2 |  | 再生金属使用率 |  |  |  | % | ≥20 |  | ≥10 | 按照附录A.1检测 |
| 3 |  | 废金属回收利用率 |  |  |  | % | 100 |  | ≥98 | 提供产品的回收技术说明文件及回收利用方式和渠道，且按照附录A.2检测 |
| 4 |  | 水重复利用率 |  |  |  | % | ≥98 |  | ≥95 | 按照GB/T 7119—2018的B.2检测 |
| 5 | 能源属性 | 主要用能设备能效 |  |  |  | — | 50%主要用能设备应达到国家能效标准1级，其余应达到2级以上 |  | 100%主要用能设备应达到国家能效标准2级以上 | 提供生产企业主要用能设备清单和企业自我承诺声明 |
| 6 | 环境属性 | 重金属含量 | 镉（Cd） |  |  | mg/kg | ≤0.5 |  | ≤1 | 按照GB/T 26125检测 |
| 7 |  |  | 铅（Pb） |  |  | mg/kg | ≤15 |  | ≤50 |  |
| 8 |  |  | 汞（Hg） |  |  | mg/kg | 不得检出 |  |  |  |
| 9 |  |  | 铬（Cr） |  |  | mg/kg | ≤15 |  | ≤50 |  |
| 10 |  |  | 重金属总量（镉、铅、汞、铬） |  |  | mg/kg | ≤30 |  | ≤100 |  |
| 11 |  | 胶黏剂 | 苯 |  |  | mg/kg | ≤50 |  | ≤100 | 按照GB 18583—2008附录B、附录C和附录E检测 |
| 12 |  |  | 甲苯+二甲苯 |  |  | mg/kg | ≤500 |  | ≤1000 |  |
| 13 |  |  | 卤代烃 |  |  | mg/kg | ≤500 |  | ≤1000 |  |
| 14 |  | 溶剂残留量 |  | 总量 |  | mg/m2 | ≤5 |  | ≤10 | 按照GB/T 10004—2008中的6.6.17检测 |
| 15 |  |  |  | 苯类 |  | mg/m2 | ≤2 |  | ≤3 |  |
| 16 |  | 总迁移量a |  |  |  | mg/dm2 | ≤5 |  | ≤10 | 按照GB 31604.1和GB 5009.156检测 |
| 17 |  | 气味 |  |  |  | 级 | ≤2 |  |  | 按照GB/T 35773检测 |
| 18 | 品质属性 | 堆码性能（箱体高度变化率） |  |  |  | % | ≤1.0 |  | ≤2.0 | 按照附录A.3检测 |
| 19 |  | 空箱压力性能 |  |  |  | — | 空箱压力试验按2倍压力荷载，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  | 空箱压力试验按1.5倍压力荷载，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 | 按照附录A.4检测 |
| 表 2 （续） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  | 判定依据 |
|  |  |  |  |  |  | 绿色领跑产品值 |  | 绿色产品值 |  |  |
| 20 |  | 振动性能 |  |  | — | 振动性能试验振动持续时间180 min，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  | 振动性能试验振动持续时间120 min，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  | 按照附录A.5检测 |
| 21 |  | 跌落性能 |  |  | — | 常温跌落性能试验跌落高度2 500 mm，低温跌落性能试验跌落高度4.0 m，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  | 常温跌落性能试验跌落高度2 000 mm，低温跌落性能试验跌落高度3.5 m，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  | 按照附录A.6检测 |
| 22 |  | 使用标签种类b |  |  | — | 两种及以上并含有电子标签 |  | 两种及以上 |  | 提供产品使用标签证明材料和企业自我承诺声明 |
| 23 | 低碳属性 | 可循环标识或认证 |  |  | — | 有 |  |  |  | 符合GB/T 23384—2009第4章产品可回收利用标识及要求 |
| a 总迁移量仅对食品接触类金属物流周转箱有要求。 b 标签种类是指带有附加信息、供机器自动识别的载体，包括一维码标签、二维码标签、射频标签（电子标签，RFID）、近场通信标签（NFC）、基于全球统一标识（GS1）标准的标签等种类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3  木质物流周转箱评价指标应符合表3。

表 3 木质物流周转箱评价指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 单位 |  | 基准值 |  |  |  |  | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色领跑产品值 |  |  | 绿色产品值 |  |  |  |
| 1 | 资源属性 | 木质原材料要求 |  |  |  |  |  |  | 1）应有便于识别、分离与回收再利用的木质原材料标志； 2）除再生木质原材料及回收木质原材料外，所有木质原材料应提供名称（拉丁文）和地理来源（国家或地区等），不应来源于保护区或将被授予保护区的状态、所有者或使用的权利不清楚的地区、转基因树木 |  |  |  |  | 提供该产品说明书、原材料采购清单和企业自我承诺声明 |  |
| 2 |  | 木材需用强度 |  | 抗弯强度 |  |  | 兆帕 |  | ≥12 |  |  | ≥11 |  | 按照GB/T 1927.9检测 |  |
| 3 |  |  |  | 顺纹抗压强度 |  |  | 兆帕 |  | ≥8.0 |  |  | ≥7.0 |  | 按照GB/T 1927.11检测 |  |
| 4 |  |  |  | 顺纹抗拉强度 |  |  | 兆帕 |  | ≥15 |  |  | ≥14 |  | 按照GB/T 1927.14检测 |  |
| 5 |  | 含水率 |  |  |  |  | % |  | ≤15 |  |  | ≤18 |  | 按照GB/T 1927.4检测 |  |
| 6 |  | 再生木质原材料使用率 |  |  |  |  | % |  | ≥20 |  |  | ≥10 |  | 按照附录A.1检测 |  |
| 表 3 （续） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 基准值 |  |  |  |  | 判定依据 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色领跑产品值 |  |  | 绿色产品值 |  |  |
| 7 | 资源属性 | 废木质原材料回收利用率 |  |  |  |  |  | % |  | 100 |  |  | ≥98 |  | 提供产品的回收技术说明文件及回收利用方式和渠道，且按照附录A.2检测 |
| 8 |  | 水重复利用率 |  |  |  |  |  | % |  | ≥98 |  |  | ≥95 |  | 按照GB/T 7119—2018的B.2检测 |
| 9 | 能源属性 | 主要用能设备能效 |  |  |  |  |  | — |  | 50%主要用能设备应达到国家能效标准1级，其余应达到2级以上 |  |  | 100%主要用能设备应达到国家能效标准2级以上 |  | 提供生产企业主要用能设备清单和企业自我承诺声明 |
| 10 | 环境属性 | 重金属含量 | 镉（Cd） |  |  |  |  | mg/kg |  | ≤0.5 |  |  | ≤1 |  | 按照GB/T 26125检测 |
| 11 |  |  | 铅（Pb） |  |  |  |  | mg/kg |  | ≤15 |  |  | ≤50 |  |  |
| 12 |  |  | 汞（Hg） |  |  |  |  | mg/kg |  | 不得检出 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 铬（Cr） |  |  |  |  | mg/kg |  | ≤15 |  |  | ≤50 |  |  |
| 14 |  |  | 重金属总量（镉、铅、汞、铬） |  |  |  |  | mg/kg |  | ≤30 |  |  | ≤100 |  |  |
| 15 |  | 胶黏剂 | 苯 |  |  |  |  | mg/kg |  | ≤50 |  |  | ≤100 |  | 按照GB 18583—2008附录B、附录C和附录E检测 |
| 16 |  |  | 甲苯+二甲苯 |  |  |  |  | mg/kg |  | ≤500 |  |  | ≤1000 |  |  |
| 17 |  |  | 卤代烃 |  |  |  |  | mg/kg |  | ≤500 |  |  | ≤1000 |  |  |
| 18 |  | 溶剂残留量 |  |  | 总量 |  |  | mg/m2 |  | ≤5 |  |  | ≤10 |  | 按照GB/T 10004— 2008中的6.6.17检测 |
| 19 |  |  |  |  | 苯类 |  |  | mg/m2 |  | ≤2 |  |  | ≤3 |  |  |
| 20 |  | 防腐剂和杀虫剂 |  |  |  |  |  | — |  | 禁用防腐、防虫、防白蚁、防变色的药剂 |  |  |  |  | 提供该产品原材料使用清单、证明材料和企业自我承诺声明 |
| 21 |  | 阻燃剂 |  |  |  |  |  | — |  | 禁用多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs） |  |  |  |  | 按照GB/T 26125检测 |
| 22 |  | 总迁移量a |  |  |  |  |  | mg/dm2 |  | ≤5 |  |  | ≤10 |  | 按照GB 31604.1和GB 5009.156检测 |
| 23 |  | 气味 |  |  |  |  |  | 级 |  | ≤2 |  |  |  |  | 按照GB/T 35773检测 |
| 24 | 品质属性 | 堆码性能（箱体高度变化率） |  |  |  |  |  | % |  | ≤1.0 |  |  | ≤2.0 |  | 按照附录A.3检测 |
| 25 |  | 空箱压力性能 |  |  |  |  |  | — |  | 空箱压力试验按2倍压力荷载，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  | 空箱压力试验按1.5倍压力荷载，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  | 按照附录A.4检测 |
| 表 3 （续） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |  |  | 判定依据 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绿色领跑产品值 |  |  |  | 绿色产品值 |  |  |  |  |
| 26 | 品质属性 | 振动性能 |  |  |  | — | 振动性能试验振动持续时间180 min，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  |  | 振动性能试验振动持续时间120 min，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  | 按照附录A.5检测 |  |
| 27 |  | 跌落性能 |  |  |  | — | 常温跌落性能试验跌落高度1 200 mm，低温跌落性能试验跌落高度2.0 m，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  |  | 常温跌落性能试验跌落高度800 mm，低温跌落性能试验跌落高度1.8 m，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  | 按照附录A.6检测 |  |
| 28 |  | 热处理b/熏蒸c |  |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 提供产品热处理/熏蒸证明材料和企业自我承诺声明 |  |
| 29 |  | 使用标签种类d |  |  |  | — | 两种及以上并含有电子标签 |  |  |  | 两种及以上 |  |  | 提供产品使用标签证明材料和企业自我承诺声明 |  |
| 30 | 低碳属性 | 可循环标识或认证 |  |  |  | — | 有 |  |  |  |  |  |  | 符合GB/T 23384—2009第4章产品可回收利用标识及要求 |  |
| a 总迁移量仅对食品接触类金属物流周转箱有要求。 b 热处理：木质原材料中心温度至少达到56℃，持续30分钟以上，其他方法只要达到热处理要求，可以视为热处理。国际代码位HT。（新规定的木质原材料中心温度达到56℃，持续240分钟以上，其中超过71℃，持续60分钟以上）。 c 熏蒸：在处理房中用药水（主要成分是臭甲烷）对木质物流周转箱进行杀虫，并且持续48 h。国际代码是MB。 d 标签种类是指带有附加信息、供机器自动识别的载体，包括一维码标签、二维码标签、射频标签（电子标签，RFID）、近场通信标签（NFC）、基于全球统一标识（GS1）标准的标签等种类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.4  纸基物流周转箱评价指标应符合表4。

表 4 纸基物流周转箱评价指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 |  | 基准值 |  |  |  |  |  | 判定依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 绿色领跑产品值 |  |  | 绿色产品值 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资源属性 | 纸基材要求 |  |  | — |  | 1）应有便于识别、分离与回收再利用的纸基材标志； 2）纸基材应选用符合GB/T 6544、GB/T 13023、BB/T 0016规定的纸材 |  |  |  |  |  | 提供该产品原材料使用清单和企业自我承诺声明 |  |  |
| 2 |  | 再生纸基材使用率 |  |  | % |  | ≥20 |  |  | ≥10 |  |  | 按照附录A.1检测 |  |  |
| 3 |  | 废纸基材回收利用率 |  |  | % |  | 100 |  |  | ≥98 |  |  | 提供产品的回收技术说明文件及回收利用方式和渠道，且按照附录A.2检测 |  |  |
| 4 |  | 水重复利用率 |  |  | % |  | ≥98 |  |  | ≥95 |  |  | 按照GB/T 7119—2018的B.2检测 |  |  |
| 表 4 （续） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 |  |  | 基准值 |  |  |  |  |  | 判定依据 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色领跑产品值 |  |  | 绿色产品值 |  |  |  |
| 5 | 能源属性 | 主要用能设备能效 |  |  |  | — |  |  | 50%主要用能设备应达到国家能效标准1级，其余应达到2级以上 |  |  | 100%主要用能设备应达到国家能效标准2级以上 |  |  | 提供生产企业主要用能设备清单和企业自我承诺声明 |
| 6 | 环境属性 | 重金属含量 | 镉（Cd） |  |  | mg/kg |  |  | ≤0.5 |  |  | ≤1 |  |  | 按照GB/T 26125检测 |
| 7 |  |  | 铅（Pb） |  |  | mg/kg |  |  | ≤15 |  |  | ≤50 |  |  |  |
| 8 |  |  | 汞（Hg） |  |  | mg/kg |  |  | 不得检出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 铬（Cr） |  |  | mg/kg |  |  | ≤15 |  |  | ≤50 |  |  |  |
| 10 |  |  | 重金属总量（镉、铅、汞、铬） |  |  | mg/kg |  |  | ≤30 |  |  | ≤100 |  |  |  |
| 11 |  | 胶黏剂 | 苯 |  |  | mg/kg |  |  | ≤50 |  |  | ≤100 |  |  | 按照GB 18583— 2008附录B、附录C和附录E检测 |
| 12 |  |  | 甲苯+二甲苯 |  |  | mg/kg |  |  | ≤500 |  |  | ≤1000 |  |  |  |
| 13 |  |  | 卤代烃 |  |  | mg/kg |  |  | ≤500 |  |  | ≤1000 |  |  |  |
| 14 |  | 溶剂残留量 |  | 总量 |  | mg/m2 |  |  | ≤3 |  |  | ≤5 |  |  | 按照YC/T 207检测 |
| 15 |  |  |  | 苯类 |  | mg/m2 |  |  | ≤2 |  |  | ≤3 |  |  |  |
| 16 |  | 可吸附有机卤素（AOX） |  |  |  | mg/m2 |  |  | ≤5 |  |  | ≤10 |  |  | 按照GB/T 34845检测 |
| 17 |  | 总迁移量a |  |  |  | mg/dm2 |  |  | ≤5 |  |  | ≤10 |  |  | 按照GB 31604.1和GB 5009.156检测 |
| 18 |  | 气味 |  |  |  | 级 |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  | 按照GB/T 35773检测 |
| 19 | 品质属性 | 堆码性能（箱体高度变化率） |  |  |  | % |  |  | ≤1.0 |  |  | ≤2.0 |  |  | 按照附录A.3检测 |
| 20 |  | 空箱压力性能 |  |  |  | — |  |  | 空箱压力试验按2倍压力荷载，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  | 空箱压力试验按1.5倍压力荷载，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  | 按照附录A.4检测 |
| 21 |  | 振动性能 |  |  |  | — |  |  | 振动性能试验振动持续时间180 min，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  | 振动性能试验振动持续时间120 min，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  | 按照附录A.5检测 |
| 22 |  | 跌落性能 |  |  |  | — |  |  | 常温跌落性能试验跌落高度1 500 mm，低温跌落性能试验跌落高度3.0 m，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  | 常温跌落性能试验跌落高度1 200 mm，低温跌落性能试验跌落高度2.5 m，无明显变形及裂纹、破损等功能性损伤 |  |  | 按照附录A.6检测 |
| 表 4 （续） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 |  | 基准值 |  |  |  |  |  | 判定依据 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色领跑产品值 |  |  | 绿色产品值 |  |  |  |  |
| 23 | 品质属性 | 防水性能 |  |  |  | — |  | R8 |  |  | R7 |  |  | 按照SN/T 0715—1997的6.2.1.3.4检测 |  |
| 24 |  | 使用标签种类b |  |  |  | — |  | 两种及以上并含有电子标签 |  |  | 两种及以上 |  |  | 提供产品使用标签证明材料和企业自我承诺声明 |  |
| 25 | 低碳属性 | 可循环标识或认证 |  |  |  | — |  | 有 |  |  |  |  |  | 符合GB/T 23384—2009第4章产品可回收利用标识及要求 |  |
| a 总迁移量仅对食品接触类纸基物流周转箱有要求。 b 标签种类是指带有附加信息、供机器自动识别的载体，包括一维码标签、二维码标签、射频标签（电子标签，RFID）、近场通信标签（NFC）、基于全球统一标识（GS1）标准的标签等种类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.5  组合材质物流周转箱评价指标要求

组合材质物流周转箱的不同材质均应符合相对应的塑料（表 1）、金属（表 2）、木质（表 3）和纸基（表 3）物流周转箱的资源属性和环境属性的相关要求。

组合材质物流周转箱应依据主架结构的材质符合相对应的塑料（表 1）、金属（表 2）、木质（表 3）和纸基（表 3）物流周转箱的品质属性的相关要求。

组合材质物流周转箱应符合塑料（表 1）、金属（表 2）、木质（表 3）和纸基（表 3）物流周转箱的能源属性和低碳属性的相关要求。

注：组合材质物流周转箱是指由塑料、金属、木质和纸基中的两种或两种以上材质组合而成的物流周转箱。

5.3  鼓励性要求

5.3.1  物流周转箱生产企业运营设施产生的可再生能源应全部或部分自用，或通过绿色电力交易或绿证交易等市场化方式使用可再生能源。

5.3.2  物流周转箱生产企业应参照GB/T 2589、GB/T 13234和ISO 14064-1等的要求提供企业能源消耗和碳排放报告、节能降碳报告或ESG报告等。

5.3.3  物流周转箱生产企业应按照GB/T 23331和GB/T 45001建立、运行并持续改进能源管理体系或职业健康安全管理体系。

5.3.4  物流周转箱产品应可拆卸维修。

5.3.5  物流周转箱产品应可折叠。

5.3.6  物流周转箱产品应参照PAS 2050、ISO 14064-2、ISO 14067和GB/T 24044等的要求提供产品碳足迹报告或产品生命周期评价报告等。

- 评价

6.1 评价方法

    - 物流周转箱绿色产品评价应采用符合性评价的方法。

    - 物流周转箱绿色产品评价基本要求应按照5.1进行评价。

    - 塑料物流周转箱绿色产品评价指标要求应按照表1进行评价。

    - 金属物流周转箱绿色产品评价指标要求应按照表2进行评价。

    - 木质物流周转箱绿色产品评价指标要求应按照表3进行评价。

    - 纸基物流周转箱绿色产品评价指标要求应按照表4进行评价。

    - 组合材质物流周转箱绿色产品评价指标要求应按照5.2.5进行评价。

    - 物流周转箱绿色产品评价鼓励性要求应按照5.3进行评价。

6.2 结果判定

6.2.1 物流周转箱绿色领跑产品应同时满足基本要求（5.1）和评价指标要求（5.2）的绿色领跑产品值的全部内容，以及鼓励性要求（5.3）中任意四项及以上。

6.2.2 物流周转箱绿色产品应同时满足基本要求（5.1）和评价指标要求（5.2）的绿色产品值的全部内容，以及鼓励性要求（5.3）中任意两项及以上。

- （规范性）
评价指标试验及计算方法

  - 再生塑料（金属、木质原材料或纸基材）使用率

评价期内，物流周转箱生产企业生产过程中使用的再生塑料（金属、木质原材料或纸基材）总量与生产使用的塑料（金属、木质原材料或纸基材）总量之比，按式（A.2）计算：

R=E/T×100%	(A.2)

式中：

R——再生塑料（金属、木质原材料或纸基材）使用率；

E——评价期内企业生产过程中使用的再生塑料（金属、木质原材料或纸基材）总量，单位为吨（t）；

T——评价期内生产使用的塑料（金属、木质原材料或纸基材）总量，单位为吨（t）。

  - 废塑料（废金属、废木质原材料或废纸基材）回收利用率

评价期内，物流周转箱生产企业生产过程中回收使用的废塑料（废金属、废木质原材料或废纸基材）总量与产生的废塑料（废金属、废木质原材料或废纸基材）总量之比，按式（A.2）计算：

K=F/M×100%	(A.2)

式中：

K——废塑料（废金属、废木质原材料或废纸基材）回收利用率；

F——评价期内企业生产过程中回收使用的废塑料（废金属、废木质原材料或废纸基材）总量，单位为吨（t）；

M——评价期内企业生产过程中产生的废塑料（废金属、废木质原材料或废纸基材）总量，单位为吨（t）。

  - 堆码性能试验方法

取3个试验样品分别试验，试验加载方法应选用GB/T 4857.3—2008中5.2.2的加载方法，将质量等同于试验样品额定堆垛承重的预装物装入试验样品中，并对包装件进行必要的封装，按照GB/T 4857.3—2008中第8章试验程序进行试验，在质量等同于试验样品额定堆垛承重的载荷下保持24 h。测量试验样品口部两长边中间点处加载平板的高度变化∆h，精确到0.01 mm，试验样品箱体高度变化率按式（A.3）计算：

C=∆h/H×100%	(A.3)

式中：

C——试验样品箱体高度变化率；

∆h——承载后试验样品高度的平均变化量，单位为毫米（mm）；

H——试验样品高度，单位为毫米（mm）。

  - 空箱压力性能试验方法

A.4.1  通用型、折叠型周转箱压力性能

取3个试验样品分别试验，按照GB/T 4857.4抗压试验方法规定进行，对于折叠箱在进行测试时应使用适当装置对侧壁进行支撑，避免受压时侧壁回折。试验后检查试验样品是否有明显变形及裂纹、破损等功能性损伤。压力荷载按公式（A.4）计算：

F=W × 9.8 × (N - 1) × 2	(A.4)

式中：

F——压力荷载，单位为牛（N）；

W——额定承载质量与试验样品的质量之和，单位为千克（kg）；

N——可堆码的层数。

注：劣变系数取2。

A.4.2  斜插型周转箱压力性能

以2个试验样品为1组，共取3组试验样品进行试验，每组试验样品顶盖向上堆码，居中放置在压力试验机下压板上，按照GB/T 4857.4抗压试验方法规定进行，压力荷载按公式（A.4）计算。试验后检查试验样品是否有明显变形及裂纹、破损等功能性损伤。

  - 振动性能试验方法

在试验样品内均匀填装额定承载质量的沙袋或实际内装物，将试验样品顶盖向上居中放置在振动台台面上，堆码层数采用标称堆码成熟或按堆码高度不小于2 m计算。按照GB/T 4857.7和GB/T 4857.23的规定方法持续震动一定时间进行振动试验。试验后检查试验样品是否有明显变形及裂纹、破损等功能性损伤。

  - 跌落性能试验方法

取3个试验样品分别试验，按照GB/T 4857.5跌落实验方法，提起试验样品至所需的跌落高度位置进行试验。试验后检查试验样品是否有明显变形及裂纹、破损等功能性损伤。

- 参 考 文 献

- GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

- GB 4806.8 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

- GB 4806.9 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

- GB 4806.12 食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品

- GB 8978 污水综合排放标准

- GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

- GB 16297 大气污染物综合排放标准

- GB/T 19450—2004 纸基平托盘

- GB 33372—2020 胶黏剂挥发性有机化合物限量

- GB/T 34343—2017 农产品物流包装容器通用技术要求

- GB/T 35607—2017 绿色产品评价 家具

- GB/T 35612—2017 绿色产品评价 木塑制品

- GB/T 35613—2017 绿色产品评价 纸和纸制品

- GB/T 35601—2017 绿色产品评价 人造板和木质地板

- GB/T 37866—2019 绿色产品评价 塑料制品

- GB/T 39084—2020 绿色产品评价 快递封装用品

- GB/T 39257—2020 绿色制造 制造企业绿色供应链管理评价规范

- JB/T 14036—2021 仓储塑料周转箱

- ISTA 3A和ISTA 3E测试标准（国际安全运输协会（International Safe Transit Association，ISTA））

_________________________________